Техническое задание

на закупку Труб 253MA и Пластин T316L

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | - Труба с наружным диаметром 1828.8 мм (6`), длина 6000мм., толщина стенки 10мм, материал 253MA. – 2шт. - Труба с наружным диаметром 1828.8 мм (6`), длина 6288мм., толщина стенки 10мм, материал 253MA. – 1шт. - Пластина, 6мм*50мм*150 мм, материал T316L – 1500 шт. - Пластина, 6мм*100мм*150 мм, материал T316L – 2000 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | - Работы выполняются на промышленной площадке поставщика - Поставка: Кыргызская республика, г. Балыкчы, Нарынское шоссе, 9. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | - Периоды поставки указываются в Коммерческом предложении. - Заказчиком отбирается предложения с оптимальными ценами и сроками поставки, которые отвечают требованиям стандартов и ТЗ по качеству продукта. - Сроки поставки оговариваются и прописываются в договоре. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | - Предоставление КП, где будут указаны: - Цена товара, - Сертификаты соответствия материала, - Сертификаты соответствия производства работ по стандартам ASTM A409 или эквивалентным стандартам, - Срок изготовления, - Условия и сроки доставки. - Подготовка договора. - Производство труб и пластин. - Проверка качества: - Проверка шва (неразрушающий контроль) - Проверка геометрии - Передача отчета о проверке - качества. - Упаковка труб и пластин. - Отгрузка. - При доставке на рудник будет проводиться приемка продукции с проверкой геометрии и качества шва. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | 1. Процесс изготовления должен соответствовать стандартам ASTM A 409, DIN EN 10217–7, ASTM A380, ASTM A967 (Обязательная термообработка сварочных швов). 2. Материал поставляемых товаров должен соответствовать указанным в наименовании продукции. 3. Трубы должны быть с фасками для сварочных швов по стандарту. 4. Геометрия труб должна соответствовать описании изделия и стандартам EN ISO 1127, ASTM A999 или другим соответствующим международным стандартам. 5. Неразрушающий контроль должен соответствовать EN ISO 17635 или аналогичных международных стандартов. 6. Упаковка труб и пластин должна защищать от механических повреждений, потеря геометрии, исключить контакт с углеродистой сталью и влаги. 7. Дать рекомендации по сварке материалов 253MA и T316L. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | - Предоставление сертификатов качества в Коммерческом предложении. - Предоставление отчета проверки качества готовой продукции после изготовления. - По приезду на рудник проводится проверка качества работниками КГК. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | - Сертификаты на материалы - EN 10204 3.1 или иным стандартом - Протоуколы НК (VT/PT/RT/UT) по EN ISO 17635 - Отчет о термообработке (solution annealing). |
| 8 | Гарантийные обязательства | - При проверке размеров, качества шва, геометрия пластин и труб должны соответствовать стандартам. - В случае несоответствия поставщик обязан забрать продукт за свой счет и вернуть оплату заказчику. |