Техническое задание на закуп реагента Активированного угля.

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Для сорбционного выщелачивания золота, извлечения золота из цианистого раствора. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Активированный уголь из кокосовой скорлупы для сорбции золота из цианистых растворов. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Иссык-Кульская область, г. Балыкчы, Нарынское шоссе, 9. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Четыре месяца со дня размещения заказа |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Поставщик обязан предоставить коммерческое предложение на основании представленных параметров активированного угля и паспорт качества продукта. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Активированный уголь из кокосовой скорлупы с высокой прочностью, для сорбции золота из цианистого раствора CAS No 7440-44-0. - Основные физико-химические характеристики - Химическая формула: С - Гранулометрический состав: 6×12 mesh - pH ≤ 9-11 - СТС активность не менее 55-60% - Насыпная плотность: 450-600 г/л - Йодное число не менее 1050-1100 мг/г - Температура воспламенения не ниже 220 градусов - Зольность не более 5% - Влажность не более 5% - Механические характеристики - Твердость не менее 95% по ГОСТ Р 55873-2013 (ASTM D3802-10) и ГОСТ 16188-70. - Устойчивость к истиранию (Attrition number) ASTMD4058 - Cодержание мелких фракции (-12mesh) не более 5%. - Сорбционные характеристики - Предназначен для применения в процессах CIP/CIL. - Высокая кинетика сорбции золота из цианистых растворов. - Емкость по золоту в производственных условиях — не менее 25 кг Au/т угля. - Эксплуатационные требования Уголь должен сохранять механическую прочность, сорбционные свойства и работоспособность после многократных циклов сорбции, десорбции и термической регенерации. - Климатические условия Объект расположен на высоте 4000м над уровнем моря, где температура окружающей среды может опускаться до -40ºС, продукт должен обладать устойчивостью к экстремально низким температурам и сохранять работоспособность в условиях сильного мороза. |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик обязан предоставить заказчику: - COA (Certificate of analysis) сертификат качества - MSDS/SDS Паспорт безопасности - Cертификат происхождение сырья - Протокол лабораторных испытании всех указанных параметров Требования к упаковке - Упаковка должна быть в мешках (биг-бэг) в одном паллете два мешка по 900-1100 кг с влагозащитной вкладкой - Возможность предоставления образца для лабораторных испытаний. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента поставки, при соблюдениях условий хранения. |